《新型锌及锌合金熔铸用造渣剂的研发》

项目技术需求表

| 一、背景说明 电锌企业利用阴极锌板熔炼铸锭生产时，炉内锌及锌合金液表面会发生氧化形成氧化锌，生成的氧化锌以一层薄膜状包住一些锌液滴形成小粒状的氧化锌与锌的混合物-浮渣，浮渣越多，熔铸时锌的直收率越低，同时浇铸前若不及时清理则氧化物会残留在锌液中最终夹杂在锌及锌合金锭中，影响锌及锌合金锭的质量。所以，实际生产中在浇铸前会在熔炼炉中添加造渣剂造渣，然后捞渣，再进行浇铸，以保证锌及锌合金的质量，提高锌的直收率。目前常用的造渣剂为NH4Cl,使用NH4Cl造渣，造渣速度快，渣液易分离，能保证铸锭的质量，但其也存在明显的缺点：造渣时产生烟尘量多，有刺激性气体产生，烟灰因氯含量高而较难处理。 |  |
| --- | --- |
| 二、需求内容 研发一种新型锌及锌合金熔铸用造渣剂。 |  |
| 三、参数要求 造渣剂中不含氟氯等对锌冶炼系统有影响的元素。 |  |
| 四、需达到效果 渣液分离效果好，造渣时间短，金属损耗小，使用时无显著异味，综合成本需显著低于使用该造渣剂带来的经济效益提升。 |  |
| 揭榜方式 | 外部 |
| 揭榜时间 | 1年 |
| 技术对接人 | 周燕祥 18539118943 |