《高延伸率超薄锂电铜箔关键技术攻关》项目技术需求表

| 一、背景说明 随着新能源汽车和高端消费电子对锂电池性能要求的不断提升，锂电铜箔正朝着更薄、更强、更韧的方向发展。在超薄化（如5μm、4.5μm）趋势下，铜箔的力学性能，尤其是延伸率（Elongation），成为影响电池制造良率与安全性的关键指标。延伸率过低的铜箔在高速涂布、辊压及卷绕过程中易出现脆断、褶皱、边缘开裂等问题，不仅降低生产效率，还可能引发极片缺陷，影响电池循环寿命与安全性。此外，新一代硅碳负极材料在充放电过程中体积膨胀剧烈（>300%），对集流体的柔韧性和抗疲劳性能提出更高要求，亟需高延伸率铜箔以缓冲应力、维持结构完整性。目前，普抗（抗拉强度300-400MPa）铜箔， 5微米延伸率为5-8%， 6微米延伸率延伸率为7-10%，8微米延伸率9-12%。缺乏高端市场竞争力。因此，启动“铜箔延伸率提升”专项攻关，通过优化电解液组分（如添加剂配比）、调控电流密度、改善阴极辊表面状态及后处理工艺等手段，系统性提升铜箔塑性指标，在保证抗拉强度的前提下，将延伸率稳定提升以上，支撑高端产品开发与客户认证，增强市场竞争力。 |  |
| --- | --- |
| 二、需求内容 （1）合作开发或者引用新添加剂，提升中高抗铜箔延伸率； （2）合作开发电解工艺参数，提升产品延伸率； （3）研究阴极辊表面处理（抛光精度、镀层状态）与剥离张力对延伸率的作用机制，从而提升延伸率； |  |
| 三、参数要求 |  |
| 四、需达到效果 稳定生产米数大于等于12000M且参数满足上述需求 |  |
| 揭榜方式 | 外部 |
| 揭榜时间 | 1年 |
| 技术对接人 | 方帅领 13949696364 |