《高金粗铜短流程直接处理工艺开发》项目技术需求表

| 一、背景说明 我单位年产粗铜约110吨，其中所含金金属量约为840千克。其主要成分为：金0.5–1%、银2–8%、铜90–98%，锑、铋、铅等合计约占0.5%。圆饼状，上、底面直径分别为48cm、51-55cm，高度6-12cm，每块重量200-400kg。 目前，从粗铜到最终产出合格金锭的整体流程耗时约54天，周期过长，严重制约了金的快速产出和资金周转效率。具体时间构成如下：粗铜在转入铜系统前平均需积压约15天，且受限于转运能力，每月仅能周转两次，每次处理量4–6吨；粗铜在铜系统内的冶炼周期约为25天；随后，含金银的分碲渣返回我厂进行回收，此环节还需约7天才能产出合金板。 |  |
| --- | --- |
| 二、需求内容 开发一套短流程湿法工艺，将粗铜破碎或熔炼粒化后，使之能够直接溶解浸出，分离金银铜。 |  |
| 三、参数要求 浸出渣中含铜＜1%，处理能力粗铜1吨/天。 |  |
| 四、需达到效果 缩短生产周期至11天以内，从而加快资金周转；同时建立起连续、稳定的短流程生产体系。 |  |
| 揭榜方式 | 外部 |
| 揭榜时间 | 1年 |
| 技术对接人 | 秦兴宇15838974110 |